Надеюсь я не изобретаю велосипед.

Por amor del arte

Наткнулся на одном из форумов на мнение, что самолеты 1 мировой не годятся для воспроизводства в «пене».  Понятно, что основная причина в специфическом виде крыльев, в выраженности набора.

Надеюсь, что мое сообщение поможет изменить такое отношение.

Изготовление объемных крыльев из депрона , по моему мнению, не совсем целесообразно для моделей WW I  - слишком тонкий профиль. На примере DR 1: модель 1: 8  - толщина профиля составит около 20 мм.  В большинстве случаев толщина крыла модели 1: 8  не дотягивают и до 15 мм. Целесообразнее изготавливать цельно-резанное крыло из «оранжевого» или «голубого» пенопласта.  Но остается проблема «гладкого» крыла.

Решить ее, не прибегая к каким-либо  сложным технологиям,  достаточно просто.

Режем крылья обычной методикой со струной.  Я использовал примитивные шаблоны из картона, кромки оклеены алюминиевой фольгой, что гораздо лучше графита.

Получилось не очень, но ничего ,  шкуркой поправим.

Изготавливаем модель секции крыла в один промежуток между нервюрами. У DR1 это  легко, все крылья имеют одинаковый профиль.                                                                                Шаг нервюр отличается на нижнем крыле ( верхнее 12 ¼ , нижнее – 11 ¼ дюйма ). Для 1:12 приблизительно 39 мм и 36 мм. В данном случае не гоняемся за копийностью и усредняем -  37,5мм

.

Если у Вас нету тети  крыло со стреловидностью и биплан ,  то Вам придется изготовить аж 4    ( четыре ) верхних блока . Кстати, можно делать эти блоки съемными.

С собранной модели секции снимаем матрицы

.

3333

Технология может быть самая разнообразная: стеклоткань со смолой  или ,частично, дерево или пенопласт. Важно перенести специфические для данного самолета впадины и неравномерность профиля на твердый носитель. Это будет наш «штамп».

Как показала практика, нижним профилем можно пренебречь-  он практически «ровный».  Нужна лишь профильная подложка, чтобы не деформировать крыло, лучше пенопласт той же марки.

Изготовленный верхний  штамп ,в данном случае,  оказался не годным - слишком эластичная смола. Нет времени переделывать, искать смолу и тому подобное. Изготовим модель верхнего штампа из дерева. Под шкурим, «доработаем напильником», получили результат.

Ой « извинити»

Проверяем - исправляем. Можно , если у вас есть готовая модель с набором, сразу изготовить штамп из дерева, особенно если нет необходимости в излишней  копийности.

Верхний профиль крепим на примитивный рычаг. Используем деревянные бруски равные по ширине шагу нервюры и маленькую оконную петлю, что попалась под руку. Еще раз повторю, блоки  можно делать заменяемыми.

Размечаем крыло.  Пробуем штамп на лишнем материале, если надо -  исправляем.

Вставляем в нашу «штамп-машину» и поехали!

Теперь вы сможете изготавливать профильное крыло полюбившегося самолета «километрами и нарезать как колбасу».

В некоторых случаях поворотный узел лучше разместить на задней кромке , а в других – спереди.

Дефекты легко подшкурить. Оклеиваем скотчем поверх «нервюр».

Утюжком потом все приклеится к впадинам.

Фюзеляж и все остальное лучше делать как обычно - из депрона . Я пользуюсь увеличенными выкройками из  «ММ». Для 3 мм депрона нет необходимости даже вносить поправки на толщину материала. Ранее была построена модель с не копийным штампом. Просто фан. Посмотрите.

Желаю успехов, Владимир, Санкт-Петербург.